GSA 0-0,5 mm

1250°C-1280°C

Terre à grès de Saint Amand           SOLARGIL®

Terre à grès de Saint-Amand naturelle

Extraite de notre carrière des Beaux Arts à St-Amand en Puisaye

15% de Chamotte 0-0,5 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

##### Analyse chimique % :

SiO2…………………   65.30 %

AL2O3 . ……………..   21.10

Fe2O3 ………………     1.41

Ti02…………………..     0.80

MgO …………………   0.15

CaO ………………….  0.22

K2O ………………….    1.68

Na2O …………………  0.32

MnO…………………..  0.02

Perte au Feu ………… 9.00

###### Retrait :

###### d’humide à sec …………….  4.5 %

de sec à cuit 1280°C……….  7.3 %

Température de cuisson :		1250°-1300°C

Absorption d’eau :

à 1280°C    ……..   1,80%

à 1300°C ………..  0,90%

SOLARGIL  SA La Bâtisse 89520 Moutiers en Puisaye tel 03 86 45 50 00 - France

Toutes ces valeurs de laboratoire sont fournies à titre indicatif, sans engagement de Solargil 12/15