FA-VD/C 980°C-1050°C        SOLARGIL®

##### Faïence fine extra blanche de coulage

# Description :

Pâte faïence calcaire extra-blanche en poudre atomisée ** (granulés très solubles)

Idéale pour le coulage

Convient en mono et bicuisson

# Analyse Chimique % :

SiO2   	  Al203         Fe203      TiO2       CaO       MgO      Na2O         K20       MnO      PF 1000°C

59.85     15.99       0.48       0.61        4.87         3.59        1.45          1.30          -              11.90

Caractéristiques techniques :

Retrait séchage:						4.00 %

Retrait à la cuisson à 1050°C:				0.50%

Absorption d’eau à 1000°C:				21,00%

Température cuisson biscuit:				980°C/1000°C

Coefficient de dilatation x 10-7:		25-300 :	79.80

300-500 :	95.40

500-650 :    140.10

Préparation de la barbotine :

Ajouter 35 à 40 litres d’eau pour 100 kg de poudre et environ 0,1ml de silicate de soude pour arriver à une densité de 1740-1760 g/l

Viscosité coupe Ford N°4: 60 à 80 secondes

Cette argile ne présente pas de garanties pour la fabrication de pièces destinées à l’extérieur et devant supporter le gel. Une argile est réputée ingélive, cuite, à partir de 3% d’absorption d’eau

Poudre atomisée ** Les poudres sont mises en suspension dans l’eau, puis on y ajoute quelques pourcents de liants organiques. La suspension est ensuite atomisée sous forme de fines gouttes de 20 à 200µ, en haut d’une tour dans laquelle passe un flux d’air chaud. Les gouttes vont ainsi être séchées en vol, pour donner des granulés sphériques très solubles dans l’eau   Les poudres sont généralement ensuite tamisées et conditionnées.

Toutes les valeurs indiquées sont des valeurs de notre laboratoire qui ne sauraient engager Solargil     103….05/18

SOLARGIL S.A.  La Bâtisse 89520 – MOUTIERS en PUISAYE  03 86 45 50 00

### SOLARGIL en PROVENCE 04.90.20.28.76     SOLARGIL en LANGUEDOC 04.67. 87.51.11

SOLARGIL à VALLAURIS  04. 92 .90. 03. 65