PFBCH 0-0,5 mm

970-1030°C                                                        SOLARGIL®

Pâte faïence brune chamottée fine

# Description :

Pâte rouge chamottée fine colorée à l’oxyde de manganèse.

Cuisant du brun à anthracite foncé en fonction de la température mais aussi de l’atmosphère du four.

Cette argile convient pour le travail à la plaque, presse et pour le modelage. Peut éventuellement être tournée.

Mono ou bi-cuisson.

# Analyse Chimique % :

SiO2    Al203     Fe203   TiO2    CaO    MgO     Na2O    K20    MnO   MnO2   BaO   PF 1000°C

48.30   19.80    5.05     0.92     4.00      2.80      0.24      2.80    0.15     10.00     0.15        5.80

Caractéristiques techniques :

## Retrait séchage :				4.80%

## Retrait  à la cuisson à 1000°C :		0.15%

Absorption d’eau à  1000°C :		19.00%

Coefficient de dilatation 20-520°C :	78 x 10-7

BISCUIT RECOMMANDE A TEMPERATURE 960-1000°C

SOLARGIL sa.  La Bâtisse 89520 – MOUTIERS en PUISAYE  03 86 45 50 00

01/2017