Terre à grès de Saint Amand

Carrière Les Perchers

Ancienne appellation Normand                          SOLARGIL®

Argile entièrement naturelle extraite de la carrière  « Les Perchers » de 		St Amand en Puisaye. Cette argile réputée a contribué à l’histoire des potiers de Puisaye.

Pâte lisse gris-foncé en cru, elle cuit de couleur beige après cuisson1300°C oxydante et de couleur grise finement pyritée en atmosphère réductrice.

Argile très plastique pour le modelage et le tournage.

Excellent comportement au séchage.

Monocuisson ou bicuisson.

Vitrification entre 1260°C et 1300°C.

##### Analyses chimiques % :

SiO2       Al203          Fe203       TiO2       CaO       MgO      Na2O        K20         PF 1000°C

67.40       18.70       1.90         0.90        0.10        0.40        0.30          2.00           6.50

###### Retrait :

###### Humide à sec …………….  7.4 %

Sec à cuit  1280°C……….  6.5 %

Température du dégourdi recommandée:			1020°C

Température de cuisson émail recommandée :		1280-1300°C

Coefficient de dilatation 300-500°C :	    54 x 10-7

Absorption d’eau :

A  1280°C    ……..   1,25%

A  1300°C ………..  1,10%

Sans modifications remarquables au niveau des caractéristiques techniques

SOLARGIL SA  La Batisse 89520 MOUTIERS en PUISAYE  tel 03 86 45 50 00

SOLARGIL en PROVENCE 04.90.20.28.76         SOLARGIL en LANGUEDOC  04.67.87.51.11

SOLARGIL à VALLAURIS 04.92.90.03.65

Valeurs de laboratoire fournies à titre indicatif  (06.19)

WWW.SOLARGIL.COM