Faïence GRIS SOURIS

1020°C-1050°C                           SOLARGIL®

Terre faïence chamottée fine 0-0,5 mm cuisant de couleur grise

(gris-souris tendance )

Idéale pour le tournage main et le modelage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

##### Analyse chimique % :

SiO2    Al203      Fe203   TiO2    CaO    MgO     Na2O    K2O     MnO    P.Feu 1000°C

53.20    14.40      3.80        1.40    13.10     0.20       0.17        1.20        3.00             9.53

###### Retrait :				d’humide à sec			5.70 %

de sec à cuit 1000°C		1.00 %

Température de biscuit :			1000°C

Coefficient dilatation  20-500°C :		75  x 10-7

Absorption d’eau :  à 1000°C		12 %

Toutes ces valeurs de laboratoire sont fournies à titre indicatif, sans engagement de Solargil mont. 06/18

www.solargil.com