Grès Blanc       CASARES

basse température

1150°C                                 SOLARGIL ®

Grès blanc basse température

permettant une économie d’énergie non négligeable.

Terre à grès blanc spéciale pour modelage, tournage, pressage et estampage.

Le tesson est vitrifié à partir de 1150°C.la grésification est à maturité.

Sonorité cristalline.

Couleur blanc-crème en oxydation.

Les émaux faïence légèrement corrigés, se développent très bien.

(Exemple de composition d’émail :  PR 02 45%, PR 99 45%, Silice S 400 10%)

Convient parfaitement pour les poteries horticoles destinées à l’extérieur qui seront ingélives

Argiles de base : Argiles françaises à grès  blanc et fondants feldspathiques.

Production 100% Solargil.

# Analyse Chimique % :

SiO2   	  Al203        Fe203      TiO2       CaO       MgO      Na2O        K20         PF 1000°C

62.00     24.89     1.63         0,86        0.56       1.00        0.80          3.05          6.60

Caractéristiques techniques :

## Retrait séchage :	2.66 %

Retrait cuisson :

7.53 % à 1150°C

Absorption d’eau à  1050°C :      4.27%

1100°C :	1.08 %

1140°C :	0.28 %

1150°C :	0.14 %

TEMPERATURE DE CUISSON :

Biscuit :	950°C

Email :	1150°C

Coefficient de dilatation 20-520°C :	62 x 10-7

SOLARGIL sa.  La Bâtisse 89520 – MOUTIERS en PUISAYE  03 86 45 50 00 SOLARGIL en PROVENCE 04.90.20.28.76         SOLARGIL en LANGUEDOC 04 67 87 51 11