GRES BLANC de Paris *

1250°C- 1280°C                                SOLARGIL ®

Grès blanc porcelainique

Convient pour le modelage, tournage et le pressage.

Recommandé pour la vaisselle,  la céramique artistique et décorative

Défloculant incorporé

Pour assurer la blancheur du tesson, cuire impérativement à 1300°.maximum

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

##### Analyse chimique % :

SiO2   	  Al203        Fe203      TiO2       CaO       MgO      Na2O        K20       MnO      PF 1000°C

67.40     21.50        0.54        0.28        1.01        0.01        1.74         0.91           -             6.59

###### Retrait :

###### Sur sec ……………….   2.00%

###### Sur cuit à 1280°C …… 9.60%

Absorption d’eau :               à 1280°C …………….    0,%

Température de cuisson :  1250 - 1280°C

Dégourdi :                                  980°C

Présentation                       En pains désaérés 10 kg

En poudre atomisée (sacs de 25 kg)

Préparation de la barbotine :

Pour 100 kg de poudre, ajouter

40/45 litres d’eau

0,02 ml de silicate de soude avec pipette ou seringue (si nécessaire)

Densité à obtenir : 1650/1700 g/litre

Viscosité coupe Ford n°4 : 35-40 secondes

Produit dans  notre usine d’Espagne VD     23.09.21

www.solargil.com

12/18   Toutes ces valeurs de laboratoire sont fournies à titre indicatif, sans engagement de Solargil