PORCELAINE      BC 10

EXTRA BLANCHE en réduction                  SOLARGIL ®

Rare Porcelaine Type Bone-China. Fine et très translucide

de couleur blanc-ivoire en oxydation et très blanche en réduction.

En cru, la BC10 est un peu grise, car elle contient un kaolin organique. Pas d’impact sur la cuisson.

Idéale pour le  pressage, coulage et tournage.

Conseillée pour la fabrication de vaisselle.	Supporte bien les montées rapides en température.

##### Analyse chimique % :

SiO2   	    Al203        Fe203      TiO2       CaO         MgO      Na2O        K20       MnO      /PF 1000°C

63.25       25.20     0,20        0.10        0.37        0.09         2.57         1.20        -            /   7.00

###### Retrait :

###### d’humide à sec ……	 3,50 %

de sec à cuit 1280°C  	11.00 %

Température de cuisson :	1260°C  à  1300°C oxydation ou réduction

Absorption d’eau :		à 1250°C …………….    1.8%

Coefficient de dilatation linéaire :	50-300°C		59 x 10-7

Présentation :	En pain de 10kg  ou bien en poudre , sac de 25 kg

Caractéristiques de la poudre atomisée

Humidité de la poudre :				4 à 7%

Retrait au séchage (110°C) :			1.5 – 3%

Retrait total (1280°C) :				12 – 14 %

Température de cuisson :			1260°C (mini)- 1300°C (maxi)

En atmosphère oxydante :			translucidité couleur ivoire

En atmosphère réductrice :			translucidité couleur très blanc

Déformation pyroplastique (1280°C) : 		50+/- 7mm

Préparation de la barbotine :

Pour 100kg de poudre atomisée de BC 10, ajouter 35 à  40 litres d’eau (et environ 0,1 ml de silicate de soude si nécessaire avec une pipette) jusqu’à obtention d’une barbotine présentant :

- densité : 1700 - 1760 g/m3

- viscosité (coupe Ford n°4) : 45 à 75 secondes

03/23  Toutes ces valeurs de laboratoire sont fournies à titre indicatif, sans engagement de Solargil

www.solargil.com