FBAF 1020°C-1100°C                     SOLARGIL®

##### Faïence blanche culinaire

# Description :

#### Argile blanche culinaire très plastique, spécialement recommandée pour le tournage, le modelage. Existe également en poudre pour le coulage (défloculant non incorporé)

# Analyse Chimique % :

SiO2   	  Al203        Fe203      TiO2       CaO       MgO      Na2O        K20       MnO      PF 1000°C

68.80     14.90     0.82        1.10         6.72        6.10        0.11         1.45          -             10.31

Caractéristiques techniques :

## Retrait séchage :				5.70%

## Retrait  à la cuisson à 1000°C :		0.80%

Absorption d’eau à  1000°C :		          13.00%

Coefficient de dilatation 20-520°C :	          74 x 10-7

Température du biscuit : 980°C/1000°C

Préparation barbotine :

| Défloculants Dolaflux B et Giessfix 162 Quantité totale optimum de défloculents : 0.20 % Dissoudre le défloculant dans l’eau tiède, ajouter lentement à la FBAF en agitation | 1/3 Dolaflux B + 2/3 Giessfix 162 |
| --- | --- |
| Densité à obtenir | 1790-1800g/l |
| FBAF nécessite 41 l d’eau env. pour 100 kg de poudre pour arriver à 1790 g/l |  |
| Informations fournies à titre indicatif car la température ambiante, la dureté de l’eau peuvent modifier ces données. |  |

SOLARGIL sa.  La Bâtisse 89520 – MOUTIERS en PUISAYE  03 86 45 50 00

### SOLARGIL en PROVENCE 04.90.20.28.76     SOLARGIL en LANGUEDOC 04 67 87 51 11

SOLARGIL à VALLAURIS 04 92 90 03 65

05/2018