Grès Blanc	 		GB 8

1200°C- 1280°C                     SOLARGIL®

Argile à Grès blanc préparée à base d’argiles sélectionnées du Westerwald (Allemagne)

Idéale pour le tournage main et le modelage.

Convient parfaitement pour tous les articles de la table et les récipients qui doivent être imperméables comme les vinaigriers, huiliers etc…

Présence aléatoire de petites pyrites

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

##### Analyse chimique % :

SiO2   	  Al203        Fe203      TiO2       CaO       MgO      Na2O        K20       MnO      PF 1000°C

77.20     18.40        0.80        1.40        0.20        0.20        0.21         1.60           -                5.00

###### Retrait :				d’humide à sec …………….  5.70 %

de sec à cuit 1280°C……….  5.20 %

Température de cuisson :	Dégourdi (biscuit) 1000°C

Température finale 1280°C

Dégourdi : 960°C-980°C

Coefficient dilatation  20-500°C :		62 x 10-7

Absorption d’eau :	à 1280°C …………….2, %

à 1300°C ………….   0,5%

Présentation en pains désaérés, lisse ou chamotté :

GB 8 Chamotté 0-0,2 mm (25%)

version Raku Mitsu pour le Raku ( chamotté 0-02 et 0-05 à 40%)

GB 8 Chamotté  0-0,5 mm (25%)

GB 8 Chamotté 0-1,5 mm (25%) sur commande

WWW.SOLARGIL.COM

SOLARGIL sa.  La Bâtisse 89520 – MOUTIERS en PUISAYE  03 86 45 50 00

SOLARGIL en PROVENCE 04.90.20.28.76   SOLARGIL en LANGUEDOC 04 67 87 51 11

SOLARGIL à VALLAURIS  04 92 90 03 65

Toutes ces valeurs de laboratoire sont fournies à titre indicatif, sans engagement de Solargil  07/2018