RAKU-NATORI

1020°C°-1080°C    maxi                   SOLARGIL ®

# Description :

Terre spéciale raku à base de kaolin de couleur blanche.

Température 1020°C-1080°C maxi.

Chamottée 0-02  à 30 %

# Analyse Chimique % :

SiO2   	  Al203        Fe203      TiO2       CaO       MgO      Na2O        K20       MnO      PF 1000°C

64.55     21.50      0.97        0.77        0.28        4.05        1.02         1.90           -              6.8

Caractéristiques techniques :

Chamottée 0-0,2 mm

## Retrait au séchage :		4 %

## Retrait à 1000°C :			1,05 %

Absorption d’eau :			15,14 %

Coefficient de dilatation 0-500°C :		51 x 10-7

20.2.19

SOLARGIL sa.  La Bâtisse 89520 – MOUTIERS en PUISAYE  03 86 45 50 00

SOLARGIL en PROVENCE 04.90.20.28.76   SOLARGIL en LANGUEDOC 04 67 87 51 11

SOLARGIL à VALLAURIS 04.92.90.03.65