Grès CAGNAT

1250°C-1270°C                   SOLARGIL ®

# Description :

Terre à grès utilisée au siècle dernier en Puisaye du Nord.
Excellentes propriétés pour le tournage, estampage, calibrage, modelage.

De couleur chamois en oxydation et gris-roux en réduction

Contient un peu plus de fer que le grès de St Amand 
Dilatation légèrement plus basse que le Grès de St Amand.

Développe très bien les bleus de fer, en particulier.

N’existe pas en version chamottée.

Cette terre doit être cuite lentement.( montée en 11/12 heures par exemple)

Analyse Chimique % :

SiO²   	  Al²03        Fe²03      TiO²       CaO       MgO      Na2O        K20       MnO      PF 1000°C

66.80     18.50      2.68        0.85        0.35       0.39         0.26          1.20           -           8.80

Caractéristiques techniques :

Coef. dilatation de 0-500°C:		55 x 10-7

## Retrait séchage:				5.80%

Retrait cuisson 1270°C:			6.66%

Absorption d’eau à 1270°C:		1,00%

TEMPERATURE DU DEGOURDI CONSEILLEE:	1000°C  (avec palier fin de cuisson d’1/4 h)

TEMPERATURE DE CUISSON CONSEILLEE	1250°C/1270°C (cependant avec précautions on peut atteindre 1280°C)

WWW./SOLARGIL.COM

Fiche révisée le 26/08/2021

SOLARGIL sa.  La Bâtisse 89520 – MOUTIERS en PUISAYE  03 86 45 50 00

SOLARGIL en PROVENCE 04.90.20.28.76   SOLARGIL en LANGUEDOC 04 67 87 51 11			 SOLARGIL à VALLAURIS 04 92 90 03 65