Grès Blanc	 		GB 10

1250°C- 1280°C               SOLARGIL®

Idéale pour le tournage, calibrage

Existe en lisse, chamotté 0-0,2 et 0-0,5 mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

##### Analyse chimique % :

SiO2   	  Al203        Fe203      TiO2       CaO       MgO      Na2O        K20       MnO      PF 1000°C

71.50     19.70        0.67        0.94        0.17        0.27        0.54         2.01           -                5.10

Retrait :

###### Séchage :			5.80%

###### Cuisson (1280°C) :		6.20 %

###### Total à 1280°C :		12.00% (d’humide  à cuit)

Porosité à 1280°C		2.5%

Température de cuisson recommandée :	1250°C-1280°C

Coefficient de dilatation :			63 x 10-7

Présentation :		En pains désaérés 10 kg et en poudre de coulage

03.18       Toutes ces valeurs de laboratoire sont fournies à titre indicatif, sans engagement de Solargil

WWW.SOLARGIL.COM

SOLARGIL sa.  La Bâtisse 89520 – MOUTIERS en PUISAYE  03 86 45 50 00

SOLARGIL en PROVENCE 04.90.20.28.76   SOLARGIL en LANGUEDOC 04 67 87 51 11

SOLARGIL à VALLAURIS  04 92 90 03 65