GB 10 chamotté 0-0,5 mm

Grès blanc                    SOLARGIL®

1000°C- 1280°C

Terre à grès blanche avec 25% de chamotte blanche 0-0,5 mm

Idéale pour le tournage main et le modelage.

Très bon développement des émaux.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

##### Analyse chimique % :

SiO2   	  Al203        Fe203      TiO2       CaO       MgO      Na2O        K20       MnO      PF 1000°C

73.90     19.80        0.80       1.20        0.30        0.30        0.80          2.90          -               4.60

Perte au Feu 1000°C .. 4.60

###### Retrait :

###### d’humide à sec …………….  5.5 %

de sec à cuit 1280°C……….  6.0 %

Température de cuisson :

dégourdi 1000°C

température finale 1280°C  sans palier de fin de cuisson

Coefficient dilatation à  20-500°C :		74x10-7

Absorption d’eau :		à 1300°C …………….    1.2 %

Toutes ces valeurs de laboratoire sont fournies à titre indicatif, sans engagement de Solargil  03/13

WWW .SOLARGIL .COM