PORCELAINE		 S A F

1260°C-1300°C                                           SOLARGIL®

Pâte de porcelaine  blanche et translucide, conseillée  pour le  calibrage, pressage , tournage et le coulage (SAF-C) des objets décoratifs ou vaisselle .

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

##### Analyse chimique % :

SiO2   	    Al203        Fe203      TiO2       CaO         MgO      Na2O        K20       MnO      /PF 1000°C

63.50      24.40     0,48         0.14        0.38        0.05        1.69         0.89        -            /   8.00

###### Retrait :

###### d’humide à sec ……    2.60 %

de sec à cuit ……….    7.80 %

Température de cuisson :		1260°C  à  1300°C

Absorption d’eau :

à 1280°C …………….    0.05%

Coefficient de dilatation 25-300°C:	       53 x 10-7

Présentation :	Uniquement en pains désaérés de 10 dans un sac de 20 kg

Poudre atomisée en sacs de 25 kg

PREPARATION DE LA BARBOTINE :

Quantité d’eau : environ  38 litres d’eau pour 100 kg de poudre sèche.

0,1ml environ de silicate de soude .

Il est nécessaire d’obtenir une densité de 1720-1750 g/litre.

Viscosité environ 40 sec. (coupe Ford n°4)

WWW.SOLARGIL.COM

La porcelaine de couleur noire SAF-N contient en plus 9% de bioxyde de manganèse

Toutes ces valeurs de laboratoire sont fournies à titre indicatif, sans engagement de Solargil                   03/19