PORCELAINE PAROS    Πάρος

#### Porcelaine de modelage

#### 1200°-1240°C                      SOLARGIL®

Porcelaine basse température pour le modelage de figurines, poupées, et toutes formes légères.

Tournage moyen.

Pâte de couleur rappelant le marbre de l’ile de Paros (reflets rosés) très fine, très pure et transparente

Cette une pâte qui «  s’auto-émaille » légèrement, cuisant  blanc et très translucide entre 1200°C et 1240°C

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

##### Analyse chimique % :

SiO2        Al203          Fe203       TiO2       CaO       MgO      Na2O        K20         PF 1000°C

62.06       22.82       0.16        0.04        0.11         0.07       0.51          9.48         4.74

###### Retrait séchage :……… ……4.00 %

Retrait cuisson (1240°C) ….  8.00 %

Température de cuisson :    1200°C  à  1240°C

Porosité proche de 0 à 1240°C

Coefficient de dilatation 0-50°C :      40 X 10-7

Présentation :                     Uniquement en pains désaérés de 12.5 kg

- Peut être émaillée  cuisson 1200°C-1240°C

SOLARGIL en BOURGOGNE  03 86 45 50 00

SOLARGIL en LANGUEDOC  04 67 87 51 11               SOLARGIL en PROVENCE  04 90 20 28 76

www.solargil.com

03/18                      Toutes ces valeurs de laboratoire sont fournies à titre indicatif, sans engagement de Solarg