GM 0-02  - Grès Sienne

1260°C-1280°C                           SOLARGIL ®

###### GRES  COULEUR SIENNE

( 35%  de chamotte 0-0,2)

Terre chamottée de texture très agréable, cuisant  couleur Sienne en oxydation et marron foncé en réduction

Cette terre convient  pour le modelage, le tournage et la sculpture

Conseillée autant aux professionnels qu’aux amateurs

Cuisson 1260°C – 1280°C

Analyse Chimique :

SiO2   	  Al203       Fe203      TiO2       CaO       MgO      Na2O    K20      MnO      PF1000°C

51.00     30.45        5.55       1.40        0.50         0.01       0.20      0.70      0.01         7.00

Coefficient de dilatation :

300 à 500°C:		55 x 10-7

500 à 650°C:		75 x 10-7

Caractéristiques techniques :

Résistance à la flexion sur sec:		17,45 kg/cm²

Retrait au séchage :			7,00%

Retrait à la cuisson:				4%  à 1100°C

5%  à 1260°C

Absorption d’eau :				14.50% à 1100°C

7.00% à 1260°C

NB. Valeurs de laboratoire fournies à titre indicatif, n’engageant nullement la responsabilité de Solargil.  04/21

WWW.SOLARGIL.COM

SOLARGIL sa.  La Bâtisse 89520 – MOUTIERS en PUISAYE  03.86.45.50.00

SOLARGIL en PROVENCE 04.90.20.28.76    SOLARGIL en LANGUEDOC  04.67.87.51.11

SOLARGIL à VALLAURIS 04.92.90.03.65