GRM           1240°C-1270°C               Grès de Moutiers             SOLARGIL®

ARGILE A GRES OCREE EN PROVENANCE DE NOTRE CARRIERE DE MOUTIERS EN PUISAYE

Cuisant couleur  liège en oxydation et très brune en réduction

Argile très plastique. Convient pour le modelage et le tournage.

Existe en version chamottée 0-0,5 mm (environ 15%)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

##### Analyse chimique % :

SiO2       Al203          Fe203       TiO2       CaO       MgO      Na2O        K20         PF 1000°C

64.69       21.30       2.80         1.10        0.50        0.60        0.10          1.70           5.20

###### Retrait :

###### d’humide à sec			4.0 %

de sec à cuit 1280°C		8.0 %

Coefficient de dilatation :	57 X 10-7

Température de cuisson :		1270°C maximum

Absorption d’eau :			à 1260°C …………….    0.20 %

NATURAL STONEWARE CLAY WITH YELLOW OCHRE

VERY SUITABLE FOR THROWING

Cork colour in oxidation 1270°C

www.solargil.com

Toutes ces valeurs de laboratoire sont fournies à titre indicatif, sans engagement de Solargil  12/19