Grès BlancCOLETTE

1250°C-1300°C    SOLARGIL ®

# Avec l’esprit des matières françaises :

Douceur des argiles et noblesse du kaolin.

# Description

« Un grès avec l’âme de porcelaine »

Terre à grès blanc kaolinisé ayant d’excellentes propriétés pour l’estampage, le pastillage, le calibrage, le modelage.

Formulé à partir d’une sélection d’argiles de carrières, fines et plastiques, et de kaolin spécifique.

En conséquence pâte à texture fine et soyeuse. Facile à travailler, car structure cohésive sans thixotropie.

# Analyse Chimique %

SiO2   	  Al203        Fe203      TiO2       CaO       MgO      Na2O        K20       MnO      PF 1000°C

65.60     21.40        0.97        0.77        0.28        0.40        1.02         1.95           -         7.10

Caractéristiques techniques :

## Retrait séchage :  	              4.17%                          drying shrinkage

Retrait cuisson 1280° :    	    7.82%                          firing shrinkage 1280°C

Absorption d’eau à 1280°C :     1,52%                                       water absorption

Coefficient de dilatation 20-500°C :       49 X 10-7                       coef.expansion    20-500°C

Qualités : Grès peu thixotrope, permet de tourner de grandes pièces.

Pâte polissable à l’agate, galet de  mer

Excellente terre qui résiste aux chocs thermiques

Assez peu de retrait

Existe en version  raku.

TEMPERATURE DE CUISSON : 1250° - 1300°C                                  Firing temperature

Mono-cuisson possible car peu de matières organiques.

### 08/20

SOLARGIL sa.  La Bâtisse 89520 – MOUTIERS en PUISAYE  03 86 45 50 00

SOLARGIL en PROVENCE 04.90.20.28.76   SOLARGIL en LANGUEDOC 04 67 87 51 11

SOLARGIL à VALLAURIS  04 92 90 03 65