PORCELAINE PSL®

1240°C-1300°C                      SOLARGIL®

Pâte de porcelaine fabriquée à SOLARGIL®

Superbes qualités de façonnage et de séchage, bonne plasticité,

Belle blancheur , translucidité moyenne

Excellente tenue à la cuisson avec très peu de déformations à 1300°.

Idéale pour le tournage, le modelage, l’estampage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

##### Analyse chimique % :

SiO2        Al203          Fe203       TiO2      CaO       MgO     Na2O      K20      P²05      PF 1000°C

58.80       27.80       0.40         0.10       0.30        0.20         0.60      2.80         0         8.80

###### Granulométrie :

Particules > 0,045 mm… 1,00 %

###### Module de rupture :

Sur sec à 40°C  …….  16.00 kg

###### Retrait :			d’humide à sec ……    3.50 %

de sec à cuit ……….       11.00 %

Température de cuisson :    1240°C  à  1300°C

Biscuit 980°C

Absorption d’eau :	à 1280°C …………….    0.05%

Coefficient de dilatation linéaire  0-500°C :		54 x 10-7

Présentation :		Uniquement en pains désaérés de 10kg

Toutes ces valeurs de laboratoire sont fournies à titre indicatif, sans engagement de Solargil 12/20

SOLARGIL en BOURGOGNE 03 86 45 50 00

SOLARGIL en LANGUEDOC 04 67 87 51 11                     SOLARGIL en PROVENCE  04 90 20 28 76

SOLARGIL à VALLAURIS  0492900365