GB 10 – C

#### GRES BLANC TRES FIN COULAGE

1250°C- 1280°C                 SOLARGIL®

En poudre pour le coulage

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

##### Analyse chimique %:

SiO2   	  Al203        Fe203      TiO2       CaO       MgO      Na2O        K20             PF 1000°C

71.00     19.00        0.66        0.71        0.13        0.25        1.11         1.95           -    4.96

###### Retrait :

###### Séchage :			5.80%

###### Cuisson (1280°C) :		6.20 %

###### Total à 1280°C :		12.00% (d’humide  à cuit)

Température de cuisson:			1250°C- 1280°C

Présentation :					sacs de 25 kg

Prépatation de la barbotine

Pour 100 kg de poudre :

40 litres d’eau -  200 g de carbonate de soude  -  200-300ml de silicate de soude

ou

41 litres d’eau  -  180g de Dolaflux B11  et 220 g de Giessfix 162

DENSITE A OBTENIR : 1780 g à 1800 g /litre

WWW.SOLARGIL . COM

10.19      Toutes ces valeurs de laboratoire sont fournies à titre indicatif, sans engagement de Solargil