M J ORIGINALE

GRES ROUX NATUREL de la Puisaye   SOLARGIL®

1270°C-1290°C

Cette argile naturelle est extraite depuis plusieurs générations

dans les carrières de Solargil.

Elle existe également avec 20% de chamotte 0-0,5 mm.

Très belle matière !

This clay is extracted since several generations in the careers from Solargil.  France. It exists also  with 20% grog 0-05

C’est une spécialité SOLARGIL ®

A la demande des céramistes, cette argile traditionnelle préparée à l’ancienne par Solargil, afin de respecter sa texture, sa plasticité et sa couleur incomparables.

Excellente au tournage, convient pour la poterie et les objets décoratifs.

Excellent for throwing, suitable for pottery and decorative pieces.

Certains l’utilisent pour fabriquer des plats allant au four domestique en

la sous-cuisant 1240°C. (le tesson vire au rouge)

Couleur de cuisson roux clair en oxydation à partir de 1270°C, en dessous brun-rougeâtre.

Couleur roux foncé à brun en réduction à partir de 1280°C

La MJ reste très légèrement poreuse à 1280°C. Il s’agit de bien adapter vos émaux.

TEMPERATURE DE CUISSON conseillée 1280°C -1290°C

(biscuit à partir de 1000°C)

Analyse Chimique :						Chemical Analisis :

SiO2       Al203          Fe203       TiO2       CaO       MgO      Na2O        K20         PF 1000°C

67.19       16.49       3.33         0.92        0.30        0.52        0.11          1.42           6.92

Caractéristiques techniques :                      Technical caracteristics :

Coefficient dilatation :       55 x 10-7                            dilatation

Retrait humide à sec :	   5% à 6%(ch 005 : 3.5%)      drying shrinkage

Retrait de cuisson 1280°C : 6% à 7%               firing shrinkage

Absorption d’eau 1270-1280°C : 2.30% à 3%                   water absorption

Absorption d’eau 1280-1290°C : 1.70% à 2%                   water absorption

Absorption d’eau 1270-1280°C:   3.5% à 4% (MJ 005)   water absorption

Absorption d’eau 1280-1290°C :  3% à 3.5% (MJ 005)   water absorption

www.solargil.com

NB :Valeurs de laboratoire fournies à titre indicatif, n’engageant nullement la responsabilité de Solargil. Novembre 2022