GSA T 40				1250°C-1280°C                Terre à Grès de Saint Amand          SOLARGIL®

Argile naturelle extraite de notre carrière des « beaux Arts » de St Amand en Puisaye (Nièvre en Bourgogne)

Cette argile est la plus connue des potiers  français.

Pâte lisse de couleur gris-foncé en cru et de couleur beige après cuisson oxydante.

De couleur grise en atmosphère réductrice.

Argile très plastique pour le modelage et le tournage.

Excellent comportement au séchage.

Monocuisson ou bicuisson.

Vitrification entre 1250°C et 1280°C.

Famous natural  stoneware clay from our quarries from Burgundy – France

Without grog.  Beige colour in oxidation, grey colour in reduction (with some spots of pyrits)

Good plasticity for throwing

(possibity with grog 0-05 and 0-1,5)

##### Analyse chimique %:

Chemical Analisis %

SiO2   	  Al203        Fe203      TiO2     CaO       MgO      Na2O        K20       MnO      PF 1000°C  (LOI)

66.30    20.10         1.41      0.80        0.22       0.15        0.32           1.68        0.02              9.00

###### Retrait :

###### Humide à sec …………….  4.80 %	          dry shrinkage

Sec à cuit  1280°C……….   7.00%	         fire shrinkage

Température dégourdi recommandée :	1000°C/1020°C	advised 1rst. temp.

Température de cuisson recommandée :	1250°-1300°C	advised  temp

Coefficient de dilatation :

300-500 °C:		58 x 10-7	dilatation

Absorption d’eau :		A  1280°C    …….. 	0,90%		water absorption

A  1300°C ……….. 	0,80%

SOLARGIL SA  La Bâtisse 89520 MOUTIERS en PUISAYE  tel 03 86 45 50 00-  France

03/2019 Valeurs de laboratoire fournies à titre indicatif.