GSA avec pyrites       1250°C- 1280°C

Terre à Grès de Saint Amand                         SOLARGIL ®

Terre à grès de Saint-Amand naturellement pyritée

Extraite de notre carrière des Beaux Arts à St-Amand en Puisaye

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

##### Analyse chimique % :

SiO2…………………   65.78 %

Al2O3 . ……………..    21.15

Fe2O3 ………………     1.68

Ti02…………………..      0.80

MgO …………………    0.15

CaO ………………….   0.13

K2O ………………….     1.55

Na2O …………………   0.30

MnO…………………..    0.01

Perte au Feu ………….10.05

###### Retrait :

###### d’humide à sec …………….  4.2 %

de sec à cuit 1280°C……….  7.1 %

Température de cuisson:   1250-1280°C

Absorption d’eau :	à 1300°C……………….0.2 %

SOLARGIL SA La Bâtisse 89520 Moutiers en Puisaye  tel 03 86 45 50 00 – France

Toutes ces valeurs de laboratoire sont fournies à titre indicatif, sans engagement de Solargil