GECH- 30 ®

1150°C-1300°C                                SOLARGIL ®

###### GRES ROUX ARAGON CHAMOTTE à 30%

(existe en chamottes 0-0,2,  0-0,5, 0-1,5, et en chamotte 0-3 mm)

Terre chamottée de texture très agréable, couleur lilas en cru, cuisant  roux clair en oxydation et roux foncé en réduction (avec des nuances)

Cette terre est très utilisée pour le modelage, la sculpture et aussi le raku.

Convient autant aux professionnels qu’aux amateurs ou débutants.

Spécialité SOLARGIL® depuis 1985

Cuisson 1150°C – 1300°C

Il est recommandé de monter très lentement en température jusqu’à 300°C car la GECH30 0-02 et GECH30 0-05 séchent

difficilement à cœur .Il est conseillé un séchage ventilé et chaud.

S’agissant d’une argile naturelle organique , une odeur peut se dégager jusqu’à 300°C .

Pour obtenir un tesson roux nuancé ou pain doré, il faut une courbe de montée en température d’un minimum de 10 heures.

Analyse Chimique :

SiO2   	  Al203        Fe203      TiO2       CaO       MgO      Na2O        K20       MnO      PF 1000°C

49.50     33.45        4.65        1.42        0.48        0.44        0.25         0.95         0.01         9.33

Coefficient de dilatation :

300 à 500°C:	53 x 10-7

500 à 650°C:	68 x 10-7

Caractéristiques techniques :

Résistance à la flexion sur sec:		17,45 kg/cm²

Retrait au séchage:		5,88%

Retrait à la cuisson:		4%	à 1100°C

4.05%	à 1250°C

5,50%	à 1300°C

Absorption d’eau:			14%	à 1100°C

8.68%	à 1250°C

6,50%	à 1300°C

WWW.SOLARGIL.COM

NB. Valeurs de laboratoire fournies à titre indicatif, n’engageant nullement la responsabilité de Solargil 10/18