FAM 5 C  1020°C-1050°C        SOLARGIL®

##### Faïence fine extra blanche de coulage

# Description :

Pâte faïence calcaire extra-blanche en poudre

Idéale pour le coulage

Convient en mono et bicuisson

Accord parfait avec les émaux et plus particulièrement ceux de SOLARGIL.

Avec une base de défloculant déjà incorporé.

# Analyse Chimique

SiO²   	  Al²03        Fe²03      TiO²       CaO       MgO      Na2O        K20       MnO      PF 1000°C

53.20     13.60       0.51       0.29        14.80      0.27        0.07          0.55          -              16.70

Caractéristiques techniques :

Indice de plasticité :			8

Retrait séchage :				5.00 %

Retrait  à la cuisson à 1020°C :		0.20%

Absorption d’eau à  1000°C :		24.40%

###### TEMPERATURE DU BISCUIT RECOMMANDEE :	1020°C (avec palier de 15 à 30 mn.)

Coefficient de dilatation x 10-7 :		25-300°C :	77.68

300-500°C :	95.96

500-650°C :	138.98

PREPARATION de la BARBOTINE

La FAM-5/C coulage se coule normalement : à  une densité de 1750 g/litre

Il suffit d’ajouter environ 42/43 litres d’eau pour100kg.de matière sèche.

(tout dépendra de la dureté de l’eau mise en œuvre)

Silicate de soude : 50 à 60cm3

Viscosité coupe Ford n°4 : 60 à 70 secondes

Thixotropie 50/70

Contact technique : J.Michel Dervieux

Cette argile ne présente pas de garanties pour la fabrication de pièces destinées à l’extérieur et devant supporter le gel. Une argile est réputée ingélive, cuite, à partir de 3% d’absorption d’eau

Toutes les valeurs indiquées sont des valeurs de notre laboratoire qui ne sauraient engager Solargil    05/18

SOLARGIL sa.  La Bâtisse 89520 – MOUTIERS en PUISAYE  03 86 45 50 00

### SOLARGIL en PROVENCE 04.90.20.28.76     SOLARGIL en LANGUEDOC 04 67 87 51 11

SOLARGIL à VALLAURIS 04 92 90 03 65