PÂTE DE PORCELAINE

MING HONGWU

1220 - 1280°C                                             SOLARGIL®

Très blanche et très translucide

Formulée à partir d’une antique recette chinoise

Idéale pour le tournage, peu de déformations au  séchage, parfaite pour les pièces fines et très hautes

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

##### Analyse chimique % :

SiO2…………………   64.68

Al2O3 . ……………..   23.35

Fe2O3 ………………    0.37

TiO2 …………………   0.05

MgO ………………… 0.26

CaO …………………. 0.39

K2O ………………….   3.05

Na2O ………………… 1.32

P205 …………………. 0.10

Perte au Feu …………6.50

###### Retrait :			total à 1280°C ……… 18.00%

Coefficient de dilatation  0-500°C :		41 x 10-7

Température de cuisson:			1220°C  à  1280°C

Dégourdi vers 980°C

Présentation :                       Uniquement en pains désaérés de 12,5 kg

10.17       Toutes ces valeurs de laboratoire sont fournies à titre indicatif, sans engagement de Solargil