BOREAL STONE ®

GRES BLANC REFRACTAIRE avec 50% CHAMOTTE 0- 3 mm

1260°C-1300°C                                        SOLARGIL ®

Cette argile, formulée avec des argiles blanches en provenance d’Espagne, et d’Angleterre est une particularité de SOLARGIL ® VD

Recommandée pour la sculpture, les œuvres murales et monumentales.

Convient aussi pour le travail de très grandes plaques.

Couleur blanche en cuisson oxydation et réduction

Les émaux se développent très bien sur ce support

Température courante d’utilisation : 1280°C

Température mini : 1150°C (mais tesson plutôt crème)

Température maxi : 1310°C

Analyse chimique :

SiO²   	  Al²03        Fe²03      TiO²       CaO       MgO      Na2O        K20       MnO      PF 1000°C

69.47     20.68      0.78        1.00        0.14       0.16         0.09          0.50           -           6.70

Caractéristiques techniques :

Coefficient de dilatation : 		69 x 10-7

Retrait séchage :				5%

Retrait cuisson à 1290°C :		8%

Dégourdi 1000°C

WWW.SOLARGIL.COM

NB. Valeurs de laboratoire fournies à titre indicatif, n’engageant nullement la responsabilité de Solargil.    10/14