FE/CHAM970°C – 1050°C

Faïence rouge chamottée

SOLARGIL®

# Description:

Argile naturelle illitique et kaolinique de Catalogne

Argile ferrugineuse cuisant rouge en cuisson oxydante.

Chamottée 0-0,5 mm (env.20%) ou 0-1,5 mm (env.20%)

Destinée à la céramique artistique, décorative ou bien à la poterie de jardin et carreaux de terre cuite.

Idéale pour la technique « terre vernissée »

Convient parfaitement pour le tournage main (chamottée 0-0,5 mm)  le travail en machine ou le travail à la plaque.

Plusieurs duretés sont proposées en fonction de la technique employée (tournage main, pressage, roller, moules métalliques….)

Excellent accord avec les émaux et engobes en particulier ceux de Prodesco® .

Etudiée pour un excellent comportement au séchage y compris les pièces difficiles à sécher.

Cette terre chamottée évite les déformations et les fentes qui pourraient se produire.

Mono ou Bicuisson

# Analyse Chimique en %:

SiO2     Al203        Fe203     TiO2      CaO      MgO     Na2O     K2O      MnO         PF

54.05      21.45        5.35        1.10         4.01         2.10        0.27        3.50          1               7.20

Caractéristiques techniques:

### Retrait séchage : 4.5%

### Retrait après cuisson 1000°C : 0,8%

Absorption d’eau à  1000°C :……….    15%

Résistance mécanique  sur sec 55 kg/cm2

Résistance mécanique sur cuit 167kg/cm2

Température du biscuit conseillée : 970°C – 990°C

SOLARGIL à VALLAURIS

Coefficient de dilatation   (25-300)    67.95            (x10-7/°C)

(300-500)  75.50                 «

(500-650)   95.00                «

SOLARGIL sa.  La Bâtisse 89520 – MOUTIERS en PUISAYE  03 86 45 50 00

### SOLARGIL en PROVENCE 04.90.20.28.76           SOLARGIL en LANGUEDOC 04 67 87 51 11

### SOLARGIL à VALLAURIS 04 92 90 03 65