PORCELAINE  IMPERIALE

IMP-P0 /IM-PO Coulage

1220°C- 1280°C       SOLARGIL®

Pâte porcelaine très blanche et très translucide

(enrichie à la bentonite pure dans sa formulation)

Excellente pour le tournage.

Idéale pour le coulage

Bons développements des émaux cristallisés

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

##### Analyse chimique % :

SiO2      Al203         Fe203      TiO2       CaO       MgO      Na2O        K20                 PF 1000°C

66.08     22.47      0.39        0.03        0.37         0.28       1.18         3.37          -           6.80

###### Retrait :

###### total à 1280°C ………   15.00%

Température de cuisson:	 1220°C  à  1280°C

Coefficient de dilatation 0-500°C :		50 x 10-7

Présentation :

En pains désaérés de 12.5 kg

En poudre de coulage  sacs de 20 kg

Préparation de la barbotine :

Pour 20 kg de poudre :

10 litres eau

24 grammes de silicate de soude

Densité à obtenir : 1700g./litre

*** toutes ces valeurs de laboratoire sont fournies à titre indicatif.06/21

WWW.SOLARGIL.COM