MODELAGE jaune                                                                                                                                  980°C – 1000°C                     SOLARGIL®

# Description :

Argile naturelle plastique pour le modelage

Peut se cuire, et se patiner ou se peindre .

Emaillage déconseillé car risques de mauvais accord ou trésaillage.

Pour une terre qui se cuit et s’émaille choisir dans les pâtes faïence de SOLARGIL

# Analyse Chimique %

SiO2       Al203          Fe203       TiO2       CaO       MgO      Na2O        K20         PF 1000°C

64.69       21.30       2.80         1.10        0.50        0.60        0.10          1.70           5.20

Caractéristiques techniques :

Indice de plasticité :  16.00%

Teneur en eau :21/ 22%

### Retrait séchage : à 22% d’humidité (tournage) : 5.00%      environ

### Retrait après cuisson 980°C :  0.80%

Absorption d’eau à  980°C :……….    16.50% environ

06/21

SOLARGIL sa.  La Bâtisse 89520 – MOUTIERS en PUISAYE  03 86 45 50 00